POLENTEX VK-L

- Polentex VK-L,  bütün elyaf türlerine uygulanabilen modifiye poliüretanın sudaki dispersiyonudur.

KARAKTERİSTİKLER

Görünüş		: Sarımsı opak likit

pH			: 4,5 + 0,5

Sp.gr.			: 1,1 kg/dm

İyonite			: Amfoter

ÖZELLİKLERİ

- Yumuşak ve dolgun tuşe,

- Elastiklik ve buruşmazlık değerlerinde artış,

- Hidrofil karakter,

- Tuşeyi sertleştirmeden tüylenmenin azaltılması, antipling özelliği,

- Abrazyon ve sürtme haslığının geliştirilmesi,

- Sararma yapmayan kalıcı antistatik özellik,

- Yüksek derecede yıkama ve kuru temizleme haslığı,

- Formaldehitsiz,

- Kendi çapraz bağlanma özelliği nedeniyle katalizatör gerektirmez.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Fular (Emdirme)

Kullanım Miktarı			     30 - 70 gr/lt

pH					      6,0 + 0,5

Sıkma efekti 				      70 - 90 %

Kurutma/Fixe				    130 - 180 0C

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder. Donmaya karşı ve 30 0C üstü sıcaklıklardan korunmalıdır. Depolarda palet üzerine konması tavsiye edilir.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)  Fax: (0224) 211 37 95  BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com