POLENWET İDE

Polenwet İDE,  ıslatma iyon tutma, dispergatör ve egalizatör özellikleri taşıyan etkili bir yıkama maddesidir.

KARAKTERİSTİKLER

Yapısı			: Polyakrilat kombinasyonu

pH			: 7,5 - 9,0 (% 10 çöz.)

Çözünürlük		: Su ile her oranda kolaylıkla karışabilir.

İyonite			: Anyonik

ÖZELLİKLERİ

- Köpüksüzdür.

- Yaş/kuru sürtme haslıklarını geliştirir.

- Mamullerin daha parlak görünmesini sağlar.

- Yıkama zamanını ve banyo miktarını azaltır.

- Boyar maddelerin sertlik veren ürünlerle kompleks oluşturup çökmesini önler.

- Boyar madde molekülündeki metalleri sökme özelliği yoktur.

KULLANIM ALANLARI VE ŞEKLİ

Polenwet  İDE, yüksek egalize, dispers ve iyon tutucu özellikleri nedeniyle ;

- Ön terbiye işlemlerinde, peroksit ağartmasında ve boyama proseslerinde hem fular (emdirme) hem çektirme metodlarıyla ;			  0,5 - 2  gr/lt

- Boya ve baskılı ürünlerin yıkanmasında ;	     1 - 2  gr/lt

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaktan ve soğuktan korunduğunda orijinal ambalajında en az 6 ay özelliklerini muhafaza eder.

Teknik bültenlerimizde yer alan bilgi ve açıklamalar, tamamen ürünün kullanım koşulları ve metotlarının anlaşılması ile ilgili olup, uygulamada ortaya çıkabilecek olan farklılıklar için bağlayıcılık oluşturmaz.

_______________________________________________________________________________

Tel: (0224) 211 33 36 (pbx)   Fax: (0224) 211 37 95   BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) B Blok Kat:5 No:1423 www.polenkim.com